Załącznik Nr 4 do SIWZ

Szczegółowa specyfikacja techniczna remontów cząstkowych

1.Wstęp

Szczegółowa specyfikacja techniczna określa wymagania techniczne dotyczące wykonywania i odbioru remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

## 2.  Wykonanie remontu za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowej.

## 2.1.  Zakres robót

Szczegółowy zakres prac do wykonania ustalany będzie każdorazowo w oparciu 
o prowadzone objazdy dróg.

## 2.2. Materiały

Do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki
mineralno – bitumicznej na gorąco należy stosować następujące materiały:

- asfalt drogowy spełniający wymagania PN-EN 12591,

- wypełniacz mineralny zgodne z PN-EN 13043:2004 i WT1 Kruszywa 2010,

- kruszywo naturalne- piasek zgodne z PN-EN 13043:2004 i WT1 Kruszywa 2010,

- kruszywa zgodne z PN-EN 13043:2004 i WT1 Kruszywa 2010.

Mieszanka mineralno asfaltowa do remontów cząstkowych winna spełniać wymagania normy PN-EN 13108-1 i WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

## 2.3. Sprzęt

- szczotki mechaniczne lub sprężarka powietrza,

- skrapiarka lepiszcza,

- walec do zagęszczenia,

- frezarka drogowa,

- piła do cięcia nawierzchni.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

Użyty sprzęt powinien być sprawny technicznie, a jego rodzaj powinien być uzasadniony technologicznie i gwarantować prawidłową jakość wykonania robót. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość użycia innego sprzętu.

## 2.4. Receptury

Skład receptury mieszanek mineralno-asfaltowej powinien odpowiadać:

mieszance mineralno - bitumicznej na warstwę ścieralną wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008  i być zaakceptowany przez Zamawiającego.

Jeśli naprawiane uszkodzenie jest większe niż grubość warstwy ścieralnej należy przewidzieć remont dwuwarstwowy masą mineralno-asfaltową lub uzupełnienie podbudowy tłuczniem 
i klińcem. Technologię remontu należy uzgodnić z Zamawiającym.

## 2.5. Wykonanie remontu

- wycięcie bądź sfrezowanie uszkodzonego miejsca,

- oczyszczenie i skropienie asfaltem,

- ułożenie i zagęszczenie ułożonej mieszanki mineralno-bitumicznej,

- oblanie krawędzi uszkodzenia asfaltem.

Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm.

Wszelkie naprawy nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną winny być wykonywane gdy nie pada deszcz oraz w temperaturze nie niższej niż 10oC.

## 2.6. Badania kontrolne i ich częstotliwość

Badania kontrolne obejmują:.

- oględziny zewnętrzne przy których ustala się czy:

- miejsca naprawiane nie są przebitumowane, co charakteryzuje się wyciskaniem przez koła pojazdów śladów na nawierzchni,

- miejsca naprawiane nie są niedobitumowane, czy masa nie jest przepalona lub źle
zagęszczona co charakteryzuje się wyrywaniem ziaren przez koła pojazdów,

- pomiar równości.

Pomiar równości wykonuje się przez pomiar prześwitów na nawierzchni remontowanej pod łatą profilową. Naprawiane miejsca nie mogą zniekształcać profilu podłużnego 
i poprzecznego nawierzchni.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyniki badań składu masy na każde żądanie Zamawiającego.

## 2.7. Szczegółowe warunki prowadzenia robót

## 2.7.1. Terminy realizacji

Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę następuje po:

- przygotowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego harmonogramu robót,

- przekazaniu Wykonawcy  placu budowy,

- przeprowadzeniu z Wykonawcą wspólnego przedmiaru robót.

## 2.7.2. Warunki prowadzenia robót.

Wykonawca robót jest zobowiązany do:

- zapewnienia bezpieczeństwa warunków ruchu drogowego i pieszego,

- zapewnienia takiej organizacji robót aby nie powodować, bez koniecznej potrzeby niszczenia  elementów pasa drogowego  nie objętych umową o  wykonanie robót,

- ochrony środowiska w czasie wykonywania robót,

- ochrony własności publicznej i prywatnej,

- wykonawca robót ponosi wszystkie skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich  spowodowane prowadzeniem robót w pasie drogowym w związku  z:

- niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót,

- wadami technicznymi wykonanych robót powstałymi w okresie wykonywania robót 
do dnia odbioru.

## 2.7.3 Atesty jakości wyrobów.

W przypadku wyrobów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona
 na teren budowy powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badań jakości wyrobów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia wyroby posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.

Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Zamawiającemu.

Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno – pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważniony organ.

Dokumenty powinny być dostarczone do Zamawiającego i stanowią załączniki do odbioru robót.

## 2.7.4. Dokumenty budowy

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje:

- obmiar wykonanych robót,

- dokumentację laboratoryjną (atesty wyrobów, orzeczenia o jakości wyrobów, wyniki badań kontrolnych),

- protokoły odbioru robót,

- korespondencja dotycząca robót (wykonywanego zadania),

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że roboty   pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
do odbioru końcowego, to w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru.

## 2.7.5. Obmiar robót

Jednostki obmiarowe asortymentu robót określone są w kosztorysie robót.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót. Obmiar robót obejmuje roboty określone w umowie oraz nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zakres robót nieprzewidzianych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po wcześniejszym powiadomieniu o terminie i zakresie obmierzanych robót.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

## 2.7.6. Odbiór robót

a) gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłasza powiadamiając Zamawiającego pismem.

b) do odbioru Wykonawca  jest zobowiązany przygotować  następujące dokumenty:

- zestawienie ilości wykonanych remontów,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- atesty na wykorzystane wyroby,

- sprawozdanie techniczne zawierające zakres i lokalizację robót, warunki realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót.